附件

2018年度上海市首批次新材料支持指南

| 编号 | 应用领域 | 新材料名称 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重大工程和重点产业配套材料 |  |  |
| 1、 | 新一代信息技术产业用材料 |  |  |
| 1.1 | 电子材料及电子化学品 | 8、12英寸SOI晶片 | 顶层硅厚度均匀性小于12.5nm，HQF>80db。 |
|  |  | 8、12英寸抛光片 | GBIR≤1μm；SFQR≤65nm；翘曲小于35μm；金属污染少于0.5El0 atom/cm3；边缘去除2mm。 |
|  |  | 半导体装备大尺寸精密陶瓷部件 | 产品密度3.90g/m3，产品尺寸精度±0.002mm，表面粗糙度±0.002mm。 |
|  |  | 通用级液晶高分子复合材料 | 热变形温度≥260°C，拉伸强度≥130 MPa，弯曲强度≥200 MPa。 |
|  |  | ArF浸没式光刻胶 | 适用于28-10nm技术节点的ArF浸没式（193i）光刻胶。 |
|  |  | 超净高纯化学试剂 | 电子级盐酸、硝酸。单个金属杂质含量<100ppt，颗粒（≥0.2μm）<100个/mL，电子级盐酸浓度35.0-37.0%，电子级硝酸浓度70.0-71.0%。 |
| 1.2 | 新型显示材料 | 硅基氮化镓外延片 | 直径≥5英寸，导电类型n-type，载流子浓度3×1e17cm-3，E.P.D<1×e4。 |
| 1.3 | 通信工程和传感器配套材料 | 光缆用无卤阻燃护套料 | 拉伸强度≥10MPa，断裂伸长率≥150%，氧指数≥30。 |
|  |  | 电缆用无卤阻燃护套料 | 拉伸强度≥10MPa，断裂伸长率≥150%，热变形（90°C，1kg）≤20%。 |
|  |  | UV固化光纤树脂材料 | 内层材料：固化前粘度5000-7000mPa.s，折射率1.465-1.475,固化后弹性模量1.0-1.3MPa。 外层材料：固化前粘度5000-7000mPa.s，折射率1.510-1.550，固化后弹性模量600-800MPa。 |
|  |  | 无线无源集成多参数（温度/压力/气体）传感器用LTCC材料/PTC热敏陶瓷材料 | LTCC材料：介电常数≤6.5（1GHz），介电损耗≤5×10-3（1GHz），热导率≥2.5W/(m·K)，杨氏模量≤70GPa。PTC热敏陶瓷材料：居里温度≤150°C，电阻温度系数≥20%/°C。 |
| 2、 | 生物医药及高性能医疗器械材料 |  |  |
| 2.1 | 高端医疗装备零部件 | 高密度钨合金箔材 | 厚度0.1±0.01 mm，平面度0.02mm。 |
|  |  | 钨-高分子复合材料 | 密度10.5±0.2 g/cm3，拉伸强度≥33MPa。 |
| 2.2 | 高端医疗器械材料及耗材 | 高丰度重氧水 | 氧18丰度＞97%，电导率< 2.0 μs/cm，热原（细菌内毒素）< 0.25EU/mL。 |
|  |  | 氮-15、碳-13同位素生化试剂 | 同位素丰度＞99%。 |
|  |  | 生物医用聚砜树脂 | 比浓粘度0.48-0.62 dL/g，成型收缩率0.12-0.30%，拉伸强度≥70 MPa，热变形温度≥165°C（1.8 MPa）,符合应用领域的医学要求。 |
|  |  | 可生物降解吸收镁金属医疗器件 | 表面光洁，不得有色斑、锋棱、毛刺、附着物等缺陷，硬度HV0.2≥32，体外降解失重率、生物相容性等符合医用性能要求。 |
| 3、 | 节能与新能源汽车材料 |  |  |
| 3.1 | 汽车新能源 | 高性能锂电池隔膜材料 | 厚度16-30μm，透气性优于500s/20μm，90°C热收缩小于2%，穿刺强度大于400g/20μm。 |
|  |  | 硅碳负极材料 | 低比容量（<600mAh/g）：压实密度>1.5，循环寿命>300圈（80%，1C）；高比容量（≥600mAh/g）：压实密度>1.3，循环寿命>100圈（80%，0.5C）。 |
|  |  | 高容量稀土储氢材料 | 可逆吸放氢容量≥1.75wt.%，3min吸氢>90%，循环寿命≥2000次（容量保持率>80%）。 |
| 3.2 | 汽车轻量化 | 高性能薄壁内外饰材料 | 拉伸强度≥20MPa，熔融指数≥31g/10min，简支梁缺口冲击强度（-30°C）≥4.2kJ/m2。 |
|  |  | 硬塑爆破仪表板用料 | 弯曲模量≥1700Mpa，简支梁缺口冲击强度（-30°C）≥3.5kJ/m2。 |
|  |  | 高耐热尼龙 | 热变形温度≥230°C（1.8MPa），拉伸强度保持率≥80%（190°C，1500h）。 |
|  |  | 超高强汽车钢板 | 强塑积达到20-50GPa%的新型超高强韧汽车用钢。 |
|  |  | 汽车结构用镁（铝）合金与半固态加工成型镁（铝）合金材料 | 半固态高导热压铸铝合金：导热系数170-180W/(m·K)，抗拉强度>220MPa，延伸率>5%。 镁合金锻造汽车轮毂：17吋、19吋、20吋，抗拉强度≥280MPa,轮缘伸长率≥8%，轮辐伸长率≥4%。 |
| 4、 | 航空航天装备材料 |  |  |
| 4.1 | 航空航天核心构件及整体装备配套基材 | 大飞机复合材料部件用高性能环氧树脂 | 树脂粘度（80°C）200-300mPa.s，树脂浇铸体拉伸强度≥70MPa，拉伸模量≥3.2GPa，断裂伸长率≥4.0%，弯曲强度≥140MPa，弯曲模量≥3.2GPa，玻璃化转变温度≥195°C。 |
|  |  | 大尺寸钛及钛合金锻件 | 最大轮廓长和宽达2500mm，最大单重1200kg，室温性能滿足抗拉强度>895MPa, 屈服强度>825MPa, 延伸率≥6%，布氏硬度>365。 |
|  |  | 新型稀土磁性材料 | 烧结后综合性能（磁能积MGOe）+矫顽力（kOe）>75。 |
|  |  | 抗热腐蚀单晶高温合金 | 低偏析、无宏观冶金缺陷，相体积含量达到50-60%的高性能合金，合金成分均匀，低离散性，低合金气体含量，低气体和夹渣物含量，高纯净度。 |
| 4.2 | 航空航天配套部件材料 | 高强度高模量碳纤维增强氰酸酯树脂复合材料 | 树脂固化起始温度≤150°C，浇注体体积收缩率≤0.8%，复合材料弯曲强度≥1600MPa，弯曲模量≥130GPa，层间剪切强度≥ 60MPa，复合材料稳定性能（总质量损失≤0.3%，可凝挥发分≤ 0.03%）。 |
|  |  | 低合金超高强度钢 | 大型客机主起落架用300M钢。屈服强度≥1370MPa，抗拉强度≥1620 MPa，横向断面收缩率满足起落架性能要求。 |
|  |  | 石英纤维增强氰酸酯树脂复合材料 | 透波率≥95%，介电常数3.1-3.3，拉伸强度≥360MPa。 |
| 5、 | 高端能源装备配套材料 |  |  |
| 5.1 | 核电、火电、风电、太阳能等发电装备配套材料 | G115等特种耐热钢管材、锻件 | 抗拉强度Rm≥660MPa，屈服强度Rp0.2≥580MPa，室温冲击KV2≥27J。抗蒸汽氧化性能：试验温度650°C，1000小时，氧化增重≤18mg/cm2。持久性能：650°C下10万小时外推持久强度≥100MPa。 |
|  |  | 太阳能电池背面膜添加剂 | 母粒中添加剂浓度≥13.7%，添加剂化学纯度≥99%，60h高温高压PCT老化试验断裂伸长率保持率≥20%。 |
|  |  | 核电站1B级电缆用低烟无卤材料 | 性能满足《GB/T 22577-2008核电站用1E级电缆通用要求》。 |
|  |  | 高性能钛焊管 | 达核级钛管标准。 |
|  |  | 烟气脱硫用阻燃树脂 | 粘度 300-500mPa·s，拉伸强度 ≥70MPa，热变形温度≥ 80°C，氧指数> 32。 |
| 5.2 | 石油开采、运储装备配套材料 | 非开挖双层罐改造的复合材料 | 复合材料柔性衬里表面电阻率<109Ω，复合材料层合板拉伸强度>80MPa，层合板弯曲强度>110MPa。 |
|  |  | 非开挖双层罐改造的内衬材料 | 低胶质(未洗胶质<20mg/100mL，洗涤胶质<5mg/100mL)，拉伸强度>30MPa。 |
|  |  | 钛合金油井管 | 使用寿命>15年，具有优良的耐H2S、CO2、Cl-腐蚀性能及力学性能、比重轻、无磁等特点。 |
| 5.3 | 电网装备材料 | 高耐候聚丙烯材料 | 力学性能保持率≥90%（10000h，紫外光老化）。 |
|  |  | 智能输变电用大尺寸碳化硅单晶 | 6英寸N型导电4H-SiC衬底：微管缺陷密度小于0.5/cm2，电阻率0.015-0.03 ohm·cm，BOW／WARP <25μm, TTV < 15μm; 4英寸高纯半绝缘SiC衬底：微管缺陷密度小于0.5/cm2，电阻率>107 ohm·cm，BOW／WARP <15um, TTV < 10μm。 |
| 6、 | 海洋工程装备及高技术船舶用材料 |  |  |
| 6.1 | 船舶和海洋工程配套材料 | 液化天然气（LNG）船泵塔用耐低温塑料 | 简支梁缺口冲击强度（-180°C） ≥5kJ/m2，压缩强度（-180°C） ≥30Mpa，拉伸弹性模量（-180°C）≥1000Mpa。 |
|  |  | YP47级高止裂厚钢板 | 最大厚度80mm。 |
|  |  | 高强度双相不锈钢宽厚板 | 450Mpa级。 |
|  |  | 船用殷瓦钢 | 36%镍的合金钢。 |
|  |  | 高强、齿条钢特厚板 | 厚度大于180mm。 |
|  |  | 大壁厚半弦管 | 最大壁厚85mm。 |
| 7、 | 先进轨道交通装备材料 |  |  |
| 7.1 | 高铁和轨道交通配套材料 | 应用于高铁制动系统的高精密无缝不锈钢管 | 高精度：形状公差符合EN ISO 1127 D4 T3的要求；高光洁度：内外表面粗糙度≤1.6μm；高耐腐蚀性：温度（35±2）℃，以pH6.5-7.2的（50±5）g/L NaCl溶液进行72小时连续喷雾，无锈点。 |
| 8、 | 节能环保材料 | 复合硬泡聚氨酯板 | 密度40- 60kg/m3，抗压强度2.0-2.7kg/cm2，闭孔率>93%，吸水率≤3%，导热系数≤0.025W/(m·K)，尺寸稳定性≤ 1.5%，使用温度-196℃~ +120℃，氧指数≥26%。 |
|  |  | 生物降解树脂苯二甲酸、酸/己二酸丁二醇酯（PBAT） | 符合降解塑料标准：GB/T 20197-2006、EN13432、DIN V54900、ASTM D6400。 |
|  |  | 纳米复合绝热材料 | A1级不燃，导热系数≤0.024W/(m·K) (70°C)，憎水率≥99%,加热线收缩≤0.8%(650°C×8h),燃烧热值≤0.4 MJ/kg。 |
|  |  | 纳米无机保温浆料 | 导热系数≤0.039W/(m·K)，A级不燃, 抗拉强度≥0.19MPa。 |
|  |  | 钢渣微粉 | 相对密度＞600。 |
|  |  | 高性能稀土脱硝催化剂 | 横向抗压强度≥0.55MPa, 纵向抗压强度≥1.5MPa；烟气NOx转化率>90%（240°C，6000h-1），工作温度<400°C, SO2转化率<0.5%，NH3逃逸率≤5ppm，使用寿命>3年。 |
| 二 | 前沿性新材料 |  |  |
| 1、 | 石墨烯应用 | 石墨烯导电剂浆料 | 含氧量低于5at%，过渡金属杂质含量低于100ppm，添加2wt%以内，超容容量增加15%，在电池添加低于2wt%,容量提升10%。 |
|  |  | 石墨烯散热硅脂 | 高端产品热导率3.5-4.5 W/(m·K)，挥发分<1%。中端产品热导率1.5-3.0 W/(m·K)，挥发分<1%。低端产品热导率0.8-1.2 W/(m·K)，挥发分<1%。 |
| 2、 | 高温超导材料应用 | 公里级超导电缆用第二代高温超导带材 | 最高临界电流>400A。 |